DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

S-466 OL  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - PVC
FDA    AS 2070

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Μη τοξικό διαφανές πλαστικοποιημένο  PVC ανθεκτικό στη διάβρωση και στο όζον.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Λευκό σκληρό PVC, ανθεκτικό στην κρούση.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Αναρρόφηση και κατάθλιψη υγρών τροφίμων και αλκοολούχων ποτών (μέχρι 28% αλκ. βαθμοί)
ΣΥΝΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : 3:1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -5 C  -  + 60 C (-23 οF + 140 oF)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   F.D.A. 2007/19/EC  A+B+C AS 070

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 466OL02500-4M50 | LS | 25 | 1 |  |  | 8 | 120 | 70 | 113 | 0.290 | 50 |
| 466OL03200-4M50 | LS | 32 | 1 1/4 |  |  | 7 | 100 | 70 | 144 | 0.390 | 50 |
| 466OL03800-4M50 | LS | 38 | 1 1/2 |  |  | 6 | 90 | 70 | 171 | 0.510 | 50 |
| 466OL04000-4M50 | CS | 40 | 1 9/16 |  |  | 6 | 90 | 70 | 180 | 0.540 | 50 |
| 466OL05100-4M50 | LS | 51 | 2 |  |  | 5 | 75 | 70 | 230 | 0.760 | 50 |
| 466OL06000-4M50 | CS | 60 | 2 3/8 |  |  | 5 | 75 | 70 | 270 | 0.920 | 50 |
| 466OL06300-4M50 | LS | 63 | 2 1/2 |  |  | 5 | 75 | 70 | 284 | 0.970 | 50 |
| 466OL07600-4M50 | LS | 76 | 3 |  |  | 5 | 75 | 70 | 342 | 1.330 | 50 |
| 466OL10200-4M50 | LS | 102 | 4 |  |  | 4 | 60 | 70 | 459 | 2.190 | 20 |
| 466OL12000-4M50 | NS | 120 | 4 3/4 |  |  | 3 | 45 | 50 | 540 | 2.700 | 20 |