DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

S-470 OΟ  ΑΛΦΑΣΤΗΛ (ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ)  -  ΤΡΟΦΙΜΩΝ
FDA

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Μη τοξικό διαφανές πλαστικοποιημένο  PVC ανθεκτικό στη διάβρωση και στο όζον.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Χαλύβδινη ελικοειδής σπείρα. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Αναρρόφηση και κατάθλιψη υγρών τροφίμων και χημικών.
ΣΥΝΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :    3:1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -5 oC   + 60 oC (+23 οF + 140 oF)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   FDA

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47000010164LKO | LS | 10 | 3/8 | 16 | 3 | 15 | 225 | 90 | 40 | 0.170 | 60 |
| 47000013194LKO | LS | 13 | 1/2 | 19 | 3 | 7 | 100 | 85 | 52 | 0.205 | 60 |
| 47000014204LKO | CS | 14 | 9/16 | 20 | 3 | 6 | 90 | 85 | 56 | 0.220 | 60 |
| 47000016224LKO | LS | 16 | 5/8 | 22 | 3 | 6 | 90 | 85 | 64 | 0.250 | 60 |
| 47000020284LKO | LS | 20 | 3/4 | 28 | 4 | 5 | 75 | 85 | 80 | 0.340 | 60 |
| 47000022304LKO | CS | 22 | 7/8 | 30 | 4 | 5 | 75 | 85 | 88 | 0.380 | 60 |
| 47000025334LKO | LS | 25 | 1 | 33 | 4 | 5 | 75 | 85 | 100 | 0.530 | 60 |
| 47000030384LKO | CS | 30 | 1 3/16 | 38 | 4 | 4 | 60 | 85 | 120 | 0.620 | 60 |
| 47000032404LKO | LS | 32 | 1 1/4 | 40 | 4 | 4 | 60 | 85 | 128 | 0.655 | 60 |
| 47000035454LKO | CS | 35 | 1 3/8 | 45 | 5 | 4 | 60 | 85 | 140 | 0.800 | 60 |
| 47000038484LKO | LS | 38 | 1 1/2 | 48 | 5 | 4 | 60 | 80 | 152 | 0.855 | 30 |
| 47000045554LKO | LS | 45 | 1 3/4 | 55 | 5 | 3 | 45 | 80 | 180 | 1.100 | 30 |
| 47000051614LKO | LS | 51 | 2 | 61 | 5 | 3 | 45 | 80 | 204 | 1.230 | 30 |
| 47000060724LKO | CS | 60 | 2 3/8 | 72 | 6 | 2 | 30 | 80 | 240 | 1.700 | 30 |
| 47000063754LKO | LS | 63 | 2 1/2 | 75 | 6 | 2 | 30 | 80 | 252 | 1.775 | 30 |
| 47000076904LKO | LS | 76 | 3 | 90 | 7 | 2 | 30 | 70 | 304 | 2.450 | 30 |
| 47000080944LKO | CS | 80 | 3 1/8 | 94 | 7 | 2 | 30 | 70 | 320 | 2.565 | 30 |
| 47000090044LKO | CS | 90 | 4 | 104 | 7 | 2 | 30 | 70 | 360 | 3.000 | 30 |
| 47000102164LKO | CS | 102 | 4 | 116 | 7 | 2 | 30 | 70 | 408 | 3.480 | 30 |
| 47000152724LKO | CS | 152 | 6 | 172 | 10 | 2 | 30 | 70 | 608 | 7.300 | 20 |