DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

S-472 OΟ  ΑΛΦΑΣΤΗΛ (ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ)  -  ΤΡΟΦΙΜΩΝ
FDA  2007/19/EC  A+B+C AS 2070

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Μη τοξικό διαφανές πλαστικοποιημένο  PVC ανθεκτικό στη διάβρωση και στο όζον.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Χαλύβδινη ελικοειδής σπείρα. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Αναρρόφηση και κατάθλιψη υγρών τροφίμων και αλκοολούχων ποτών  ( max 28% αλκ. βαθμού).
ΣΥΝΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :    3:1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -5 oC   + 60 oC (+23 οF + 140 oF)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   FDA  2007/19/ EC   A+B+C  AS 2070

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47200020284LSO | LS | 20 | 3/4 | 28 | 4 | 5 | 75 | 85 | 80 | 0.340 | 60 |
| 47200025334LSO | LS | 25 | 1 | 33 | 4 | 5 | 75 | 85 | 100 | 0.530 | 60 |
| 47200032404LSO | CS | 32 | 1 1/4 | 40 | 4 | 4 | 60 | 85 | 128 | 0.655 | 60 |
| 47200038484LSO | LS | 38 | 1 1/2 | 48 | 5 | 4 | 60 | 85 | 152 | 0.855 | 30 |
| 47200040504LSO | LS | 40 | 1 9/16 | 50 | 5 | 3 | 45 | 85 | 160 | 0.895 | 30 |
| 47200051614LSO | CS | 51 | 2 | 61 | 5 | 3 | 45 | 80 | 204 | 1.230 | 30 |
| 47200063754LSO | LS | 63 | 2 1/2 | 75 | 6 | 2 | 30 | 80 | 252 | 1.775 | 30 |
| 47200070844LSO | CS | 70 | 2 3/4 | 85 | 7 | 2 | 30 | 80 | 280 | 2.030 | 30 |
| 47200076904LSO | LS | 76 | 3 | 90 | 7 | 2 | 30 | 70 | 304 | 2.450 | 30 |
| 47200102164LSO | CS | 102 | 4 | 116 | 7 | 2 | 30 | 70 | 408 | 3.480 | 30 |