DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

T-760 LΑ ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ 5 BAR

(75 PSI) – FDA

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Λευκό NR – Ανθεκτικό στη διάβρωση.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Συνθετικά νήματα με ενσωματωμένη χαλύβδινη σπείρα. Αντιστατικό σύρμα.

ΕΞ. ΤΟΙΧ :     Μαύρο αγώγιμο μίγμα SBR/NR - Ανθεκτικό στη διάβρωση και στο όζον. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Αναρρόφηση και κατάθλιψη τροφίμων σε σκόνη, ειδικά σχεδιασμένος για σπόρους, αλεύρι και μεταφορά πλαστικών κόκκων (Pellets)
ΣΥΝΤ.  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :    3:1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -30 oC  + 80 oC (-22 οF + 176 oF)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 720LA076927XP0 | NS | 76 | 3 | 92 | 8 | 10 | 150 | 90 | 228 | 2.680 | 30.5 |
| 720LA090067XP0 | NS | 90 | 3 1/2 | 106 | 8 | 10 | 150 | 90 | 270 | 3.320 | 30.5 |
| 720LA102187XP0 | NS | 102 | 4 | 118 | 8 | 10 | 150 | 90 | 306 | 3.700 | 30.5 |